TASKI Jontec ESD F2k

**ESD premaz za talne površine.**

# OPIS:

Prevoden premaz posebej razvit za razbijanje električnih nabojev čez površino katere koli vrste talne površine ali vodeno v tla na prevodnih talnih površinah. Oblikuje topel, visoko sijoč zaščitni film, ki se lahko vzdržuje z številnimi metodami vzdrževanja. Idealna rešitev za področja, kjer se soočate s vprašanjem statičnih nabojev in za ESD odobrene talne površine kot pomoč pri čiščenju in vzdrževanju dobrega izgleda talne površine.

# KLJUČNE LASTNOSTI:

* Visoko svetleč, topel zaščitni sloj
* Okrepljen z Avetran za zagotavljanje ESD zmožnosti
* ESD odobritev s strani neodvisnih laboratorijev
* Proti drseč zaščitni film v skladu z mednarodnimi standardi (ASTM D-2047).

# PREDNOSTI:

* Zaščiti talne površine pred poškodbami visokega prehodnega prometa
* Poenostavi čiščenje
* Odstrani rizike elektrostatičnih šokov in zaradi tega škodo na opremi
* Izpolnjuje osnovne zahteve IEC 61340-5-1 in EN 100015-1
* Garantira varnost za vaše zaposlene, paciente in stranke

# NAVODILA ZA UPORABO:

**Doziranje:**

Taski Jontec ESD je pripravljen za uporabo, se ne redči.

# Uporaba:

Obdelamo samo tiste talne površine iz katerih odstranimo stare premazne sloje, jih dobro speremo in temeljito posušimo. Sredstvo varčno polijemo na talno površino in enakomerno razporedimo z aplikatorjem za nanos premaza v prekrivajočih pasovih od 1 do 1,5 metra, dokler je še mokro. Pri nadaljnjem nanosu pustimo, da se predhodni sloj dobro posuši (minimalno 60 minut). Vedno nanesemo 3 sloje. Po nanosu zadnjega sloja pustimo najmanj 60 minut, da se premaz posuši preden odpremo območje nanosa premaza.

Da obdržimo zmožnost statičnega razbijanja in visokega sijaja ponovno nanesemo premaz vsake 3 mesece v območjih srednjega do visokega prehodnega prometa; v območjih nizkega prehodnega prometa pa vsake 6 mesecev.

# TASKI Jontec ESD

**Vzdrževanje:**

Vedno pustite nov nanos premaza pri miru 48 ur preden pričnete kakršno koli vzdrževanje.

Dnevno odstranite prah z suhim brisanjem talne površine. Vzdržujte z sredstvom Taski Jontec Destat za zagotavljanje statičnega razbijanja.

Nanesite Taski Jontec Destat 3 krat na teden v območjih srednjega do visokega prehodnega prometa. Nanesite 1 krat tedensko ali po potrebi v območjih nizkega prehodnega prometa. Po uporabi ne spirajte talne površine. V suhih okoljih nanesite 3 krat tedensko, da ohranimo nizek nivo statične elektrike/nabojev.

# Pomembno:

Sredstva ne mešamo z drugimi sredstvi oziroma ga ne redčimo. Ne skladiščiti ali uporabljati pri temperaturah pod 5C. Sredstva ne uporabljamo na prostem. Sledite navodilom in postopkom vzdrževanja.

# TEHNIČNI PODATKI:

|  |  |
| --- | --- |
| Izgled: | Mlečna tekočina, bele barve |
| Specifična teža [g/ml; 20 °C]: | 1.03 |
| pH vrednost koncentrata: | 8.6 – 9.1 |
| Poraba: | 10-40 ml/m2 |

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda. **NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE:**

# Varno rokovanje:

Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Samo za profesionalno uporabo.

# Informacije za skladiščenje:

Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži in ne skladiščimo pod 5C.

# ATEST:

Testirano v skladu ASTM D-2047 za odpornost na zdrse.

ESD odobreno v skladu z SP Swedish National Testing and Research Institute, 03-0041, testno poročilo F309115.